铝合金中铜、铁、硅、镁、锰元素化验分析方法

- 一、测铜、铁、镁、锰

- 1、化学试剂：

- （1）硝酸：1+1                       （2）40%HF

- （3）硼酸—尿素混合液：称10克硼酸溶于水中后，加尿素5克溶后稀至1000毫升，摇匀。

- （4）PH9.2缓冲溶液：称氯化铵54克溶于适量水中，溶后加氨水70毫升，加水至1000毫升。

- （5）BCO溶液：0.05%在分析天平上称BCO0.25克溶于50毫升热乙醇(1+2)中,溶完后加水至500毫升,溶不清可过滤。

- （6）柠檬酸铵：50%                   （7）抗坏血酸：0.2%(2—3天使用)

- （8）邻菲罗啉：0.4%乙醇（1+2）溶液     （9）六次甲基四胺：30%

- （10）氨水：1+1（当天配制）           （11）三乙醇胺：1+1

- （12）EGTA—Pb溶液：在分析天平上称EGTA0.19克，加水200毫升，加热溶解，滴加氢氧化钠（10%）溶液助溶，溶完后调至中性；另取氯化铅0.153克（硝酸铅0.182克），溶于300毫升水中，将上述两液合并，调至中性，加水至1升。

- （13）四乙烯五胺：1%

- （14）偶氮氯膦I：0.025%(华师大产)

- (15)PH10.5缓冲溶液:称硼砂21克,氢氧化钠4克,加水溶后至1升。

- （16）EDTA—Na2：5%

- 2、分析方法：

- 称0.1000克细薄样,置四氟烧杯中,加入硝酸(1+1)8毫升,HF2毫升,室温溶解,溶后加200毫升硼酸—尿素溶液（用容量瓶加），摇匀即为母液。

- （1）铜的测定：分取母液20毫升于250毫升高型烧杯中，加柠檬酸铵（50%）5毫升，氨水（1+1）2毫升，PH 9.2缓冲液5毫升,BCO溶液10毫升,摇匀后可放置10分钟(放置时间视室温而定),于第二通道以水作参比测定。

（2）铁的测定：分取母液20毫升高型烧杯中，加抗坏血酸（0.2%）10毫升,

- 邻菲罗啉溶液5毫升,六次甲基四胺溶液5毫升,摇匀后于第一通道以水作参比测定。

- （3）镁的测定：分取母液5毫升于250毫升高型烧杯中，加入三乙醇胺（1+1）5毫升，邻菲罗啉5毫升，EGTA—Pb溶液20毫升，四乙烯五胺溶液2毫升，PH10.5缓冲液5毫升，偶氮氯膦I溶液5毫升，每加入一种试剂都要摇匀，然后将显色液的一半中滴加EDTA—Na2两滴。摇匀作参比液，于第二通道测定。

- （4）锰的测定：分取母液20.00ml于250ml高型烧杯中，加定锰混酸20ml，过硫酸铵（20%）5ml。加热煮沸至无小气泡取下（30秒至1分钟），摇匀于第一道以水作参比液测定。

南京诺鼎分析仪器制造有限公司